聚酰亚胺的特点及性能

聚酰亚胺的特点：

1、具有最高的热稳定性和耐热性

2、具有优越的综合性能

3、相对于其他芳杂环高分子，比较容易合成

4、已经合成了几千个品种，有十多个品种已经产业化

5、有很广泛的应用面

聚酰亚胺的性能：

1、对于全芳香聚酰亚胺，按热重分析，其开始分解温度一般都在500℃左右。由联苯二酐和对苯二胺合成的聚酰亚胺，热分解温度达到600℃，是迄今聚合物中热稳定性最高的品种之一。

2、聚酰亚胺可耐极低温，如在-269℃的液态氦中仍不会脆裂。

3、聚酰亚胺还具有很好的机械性能。未填充的塑料的抗张强度都在100MPa以上，而联苯型聚酰亚胺（Upilex S）达到500MPa。作为工程塑料，弹性模量通常为3-4GPa，纤维可达到280GPa，据理论计算，有均苯二酐和对苯二胺合成的纤维可达500GPa，仅次于碳纤维。

4、一些聚酰亚胺品种不溶于有机溶剂，对稀酸稳定，一般的品种不大耐水解。

5、聚酰亚胺的热膨胀系数在2*10-3*10/℃，联苯型可达10/℃，个别品种可达10/℃。

6、聚酰亚胺具有很高的耐辐照性能，其薄膜在5*10rad剂量辐照后，强度仍保持86%，一种聚酰亚胺纤维经1*10rad快电子辐照后其强度保持率为90%。

7、聚酰亚胺具有很好的介电性能，介电常熟为3.4左右，引入氟，或将空气以纳米尺寸分散在聚酰亚胺中，介电常数可降到2.5左右。介电损耗为103，介电强度为100～300kV/mm，体积电阻为1017cm。这些性能在宽广的温度范围和频率范围内仍能保持在较高的水平。

8、聚酰亚胺为自熄性聚合物，发烟率低。

9、聚酰亚胺在极高的真空下放气量很少。

10、聚酰亚胺无毒，可用来制造餐具和医用器具，并经得起数千次消毒。一些聚酰亚胺还具有很好的生物相容性，例如，在血液相容性试验中为非溶血性，体外细胞毒性试验为无毒。